Германия ДИН 68 126, часть III

Профильные доски с теневым пазом

Сортировка изделий из ели, пихты и сосны

Приводятся требования к качеству облицовочных профильных досок с теневым пазом из ели, пихты и сосны по классам сортировки.

1. Область применения

Настоящий стандарт распространяется на строганные профильные доски по ДИН 68 126 часть I из ели, пихты и сосны, которые используются преимущественно для облицовки потолков и стен.

2. Понятие

Профильные доски с теневым пазом-это строганные доски с пазом и пристроганным гребнем, которые на видимой стороне имеют скошенные кромки и широкое основание на стороне гребня (теневой паз).

3. Влажность

С предприятия, где производится строжка, доски поступают сухими с влажностью в состоянии строжки, то есть преимущественно от 12 % до 16 % (максимально до 18 %) по отношению к абсолютно сухому весу (определение по ДИН 52 183).

Примечание: Отступления значений влажности древесины от настоящего стандарта (например, для использования в специальных цепях) должны быть оговорены.

Устанавливаются следующие значения влажности древесины (равновесная влажность древесины с окружающим воздухом в %, отнесенная к абсолютно сухому весу):

- при полностью закрытых сооружениях с отоплением (9±3)%, без отопления (12±3)%

- при открытых сооружениях с покрытиями (15±3)%

- в конструкциях, открытых воздействию погодных факторов со всех сторон (18±6)%

- размер усадки или набухания для изменения содержания влажности древесины ели, пихты и сосны на 1 % (по отношению к сухому весу) прямоугольно к направлению волокон (среднее значение из тангенциального и радиального направлений к годовым кольцам): 0.24 %.

Tехнические условия согласно европейскому промышленному стандарту DIN 68 126/86

| Пороки | Сорт А | Сорт В | Сорт С |
| --- | --- | --- | --- |
| Сучки | Недопустимы: выпавшие, мертвые, табачные сучки. Допускаются: здоровые, сросшиеся сучки без ограничений, сколы на сучках со стороны гребня, невидимые при обороте, сколы на сучках со стороны паза на нижней кромке | Допускаются: до 20 мм выпадающие, выпавшие до 20 мм на кромках-2 шт. на длину доски | Допустимые: отверстия диаметром более 20 мм |
| Трещины | Допускается: торцевые длиной до величины ширины и микротрещины | Допускаются: до 300 мм. в направлении волокон, торцевые | Допускаются: сквозные, в т.ч. |
| Сердцевина | Допускается: не более половины доски у максимум 20% досок в пакете | Допускается | Допускается |
| Креневая древесина | Допускается: в небольшом объёме | Допускается, если не повлияет на сборку | Допускается |
| Смоляные кармашки | Допускаются: до 6 мм., 2 шт. на длину доски | Допускаются | Допускаются |
| Засмоленные участки у сосны | Допускаются: слегка засмоленные участки у 10% досок | Допускаются | Допускаются |
| Прорость | Допускается: не более половины ширины досок | Допускаются | Допускаются |
| Поражение насекомыми | Не допускается | Допускается: 3 шт. на длину доски у 5% досок | Допускается |
| Гниль | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Ненадлежащие окраски | Допускается: до 10% поверхности у 10% досок, синева не допускается | Допускаются: полосы розовые и синие выцветшие, синева не допускается | Допускается, насколько позволяет отделка |
| Обработка | Допускается: незначительные дефекты строжки, в т.ч. шероховатость и мелкие вырывы на кромке в зоне сучков | Допускаются: дефекты строжки, не влияющие на сборку | Допускаются: дефекты строжки, не ухудшающие стабильность и качество отделки |
| Допуски | по длине ± 50мм по ширине ± 1мм по толщине ± 0,5мм |  |  |